ICS

团  体  标  准

T/CGCC  X—2017

酒精保鲜剂

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

- 201X-XX-XX实施

中 国 商 业 联 合 会     发布

- 前  言

- 本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

- 本标准由江苏欧凯包装科技有限公司、广东广益科技实业有限公司共同提出。

- 本标准由中国商业联合会归口。

- 本标准起草单位:

- 酒精保鲜剂

- 范围

本标准规定了酒精保鲜剂产品的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标签和标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于酒精保鲜剂产品的生产、检验和销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191   包装储运图示标志

- GB/T 10343   食用酒精

- GB 4806.1    食用安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

- GB 4806.7    食用安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

- GB 4806.8    食用安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

- GB 31604.47  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定

- GB 31604.47  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

- GB 25576     食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化硅

- GB 8883      食用小麦淀粉

- GB 8884      食用马铃薯淀粉

- GB 8885      食用玉米淀粉

- JJF 1070     定量包装商品净含量计量检验规则

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 酒精保鲜剂  Alcohol antistaling agent

- 鲜度保持剂

- 鲜度保持卡

- 食品保鲜剂

- 食品保鲜卡

- 外控型保鲜剂

- 外控型保鲜卡

采用食用酒精为主要原料，通过植物或化学纤维纸片、淀粉、二氧化硅、活性炭中的一种或多种为载体，经过封装后，能够在食品包装内形成酒精保鲜气体并保持一定时间的定型产品。

- 3.2

- 酒精挥发量

在常温条件下，单位包装脱氧剂在规定时间内能挥发的酒精成分质量。酒精挥发量作为酒精保鲜剂的型号

4 产品分类

4.1卡片式酒精保鲜剂

利用纤维纸片覆膜制成的片状酒精保鲜剂。

4.2 袋装粉剂酒精保鲜剂

利用粉剂载体制成袋装酒精保鲜剂。

4.3 袋装卡片酒精保鲜剂

利用纤维纸片载体，采用透气性包装材料制成袋装酒精保鲜剂。

5 技术要求

5.1 原辅料要求：

5.1.1 食用酒精应符合GB 10343的规定；

5.1.2 纸片、复合纸片应符合GB 4806.7、GB 4806.8的规定；

5.1.3 淀粉应符合GB 8883、GB 8884或GB 8885的规定；

5.1.4 二氧化硅应符合GB 25576的规定；

5.1.5 其他原料应符合相关的卫生要求；

5.2 包装材料要求：

5.2.1跟食品直接或预期接触的酒精保鲜剂所用的包装材料塑料符合GB 4806.7规定，纸符合GB 4806.8的规定。

5.2.1 粉状载体使用的包装材料的防漏粉性应符合表1的相关规定；

5.2.2 袋装保鲜剂的热封强度应符合表1的相关规定；

- 表1 包材指标

| - 项目 | - 指标 |
| --- | --- |
| - 防漏粉性 | - 油性笔涂抹后，不应渗出墨迹 |
| - 热封强度 | - ≥3N/15mm |

5.3感官要求应符合表2的规定：

- 表2 感官要求

| - 项目 | - 要求 |
| --- | --- |
| - 气味 | - 略有酒精味 |
| - 组织形态 | - 卡片状或小袋 |

6 生产要求

酒精保鲜剂生产环境要求参考《食品接触材料及制品生产通用卫生规范》（GB 31603）的相关要求。

- 7检验方法：

- 7.1 酒精挥发量

7.1.1 仪器及工具

采用普通分析天平、烘箱等仪器及工具。

7.1.2 试验步骤：

将5小片（小包）样品用分析天平称量（精确到0.05g），至于烘箱内，其控制温度为（78.4）℃，加热烘干时间3h至恒重后取出称重。

7.1.3 计算：

- 酒精挥发量（W）按下式计算：

- C0 - C1

- W =             Ⅹ100%

- C0

- 式中：

- W—保鲜主剂（酒精）含量，%

- C0—样品入烘箱前的质量，g

- C1—样品烘干后的质量，g

- 7.2 防漏粉性测试

- 取一包本品，剪开封边、倒出内容物，将包材平整地放在一张洁净的白纸上，并用油性笔在包材表面涂抹1分钟，观察白纸上是否有油性笔的墨迹，若未出现墨迹，则产品合格，如有则产品不合格。

- 7.3热封强度

- 按QB/T 2358的规定执行。

- 7.4感官检验

- 取样品一片(包)至于清洁的白瓷盘中，目测形态、嗅其气味，并与标准规定对照，做出评价；

- 7.5 理化检验

- 7.5.1 砷

- 按GB 31604.49的规定

- 7.5.2 铅

- 按GB 31604.49的测定。

- 7.5.3 荧光性物质

- 按GB 31604.47测定。

- 7.6 净含量（计数）检验

- 按JJF 1070进行。

- 8 检验规则

- 8.1 组批与抽样规则

以一次投料生产的产品为一批。产品按GB/T 6678从每批中抽取不少于100小片（小包）的样品，随机取其中50小片（小包），分装于两个透气率低的包装容器具中。容器上标签内容应包括样品名称、生产日期（批号）及数量、取样日期和取样者姓名，一份密封贮存备查，另一份作检测用样品。样品应存放在阴凉干燥的场所，在整个有效期内应保持包装容器完整无损。

- 8.2 出厂检验

- 8.2.1 出厂检验项目为感官、酒精含量，其它项目作不定期抽检。

- 8.2.2 每一批产品由生产厂的质量检测部门按本标准规定进行出厂检验。产品应有合格标识或合格证，必要时应另附使用说明及注意事项。

- 8.3 型式检验

本标准第4 章规定的感官要求和理化指标全部为型式检验项目，在正常生产时应每年检验1 次。发生下列情况之一时亦应进行：

a） 产品的试制定型鉴定；

b） 产品停产半年以上重新生产时；

c） 当工艺、材料有重大改变时；

d） 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

- 8.4 判定规则

检验结果中，检验项目如有不合格时，可从同批产品中加倍抽样复检不合格项目，以复检结果为最终判定依据。复检后仍有一个项目不合格，则判定该批产品为不合格品。

- 9 标志、包装、运输与贮存

- 9.1 标志

包装储运图示应符合GB/T 191的规定，小片（小包）产品应印有产品名称或简称，并印有醒目的“不可食用”字样或警示图标，外包装还应有印刷或粘贴牢固的标志，内容包括：

a) 产品名称；

b) 单位数量（净含量）；

c) 产品标准号；

d) 生产日期或批号、有效期；

e) 使用说明；

f） 生产单位和地址。

- 9.2 包装

- 成品包装应采用符合卫生安全要求的材料。

- 9.3 运输

产品运输时应避免日晒、雨淋。运输工具要清洁、卫生。装卸运输应轻装、轻卸、防止破损。不得与影响产品质量的物品混装运输。

- 9.4 贮存

本品需特别注意避开火源。应密封贮存于阴凉干燥、通风的仓库中，禁止与有毒、有害的物品混放。仓库内有防尘、防蝇、防鼠等设施。