ICS 67.180.20

X 11

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—×××× 替代

GB/T20373-2006

变性淀粉中乙酰基含量的测定

——滴定法

Modified starch － Determination of acetyl content － Titrimetric method

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

目  次

前  言	II

1   范围	1

2   规范性引用文件	1

3   原理	1

4	试剂与材料	1

5	仪器	1

6	操作方法	1

7	结果计算	1

8	允许差	2

前  言

本标准是检测方法推荐性国家标准。

本标准按照GB/T 1.1—2020 给出的规则起草。

本标准代替GB/T 20373-2006《变性淀粉中乙酰基含量的测定——酶法》，与GB/T 20373-2006相比主要技术变化如下：

——运用滴定法测定变性淀粉中乙酰基含量，见新旧版本；

——标准中对样品预处理按照颗粒状和预糊化进行了分类。

本标准由中国商业联合会提出，全国食用淀粉及淀粉衍生物标准化技术委员会（SAC/TC552）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准于2006年8月首次发布，本次为首次修订。

变性淀粉中乙酰基含量的测定——滴定法

  - 范围

- 本标准规定了用滴定法测定非食品用变性淀粉中乙酰基含量的方法。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 5009.3-2016  食品安全国家标准  食品中水分的测定

  - 原理

- 含有乙酰基的变性淀粉在碱性条件下（pH 8.5以上）易皂化，故用过量碱将其皂化，然后用盐酸标准滴定溶液滴定剩余的碱可测定出乙酰基的含量。

- 试剂与材料

除注明的以外，所用试剂应为分析纯。所用的水应完全符合ISO 3696规定的二级。

4.1  氢氧化钠。

4.2  盐酸。

4.3  氢氧化钠标准溶液：c（NaOH）=0.1mol/L。

4.4  氢氧化钠标准溶液：c（NaOH）=0.45mol/L。称取18g 氢氧化钠，溶于100 mL无二氧化碳的水中，摇匀，转移至1000 mL容量瓶中，用无二氧化碳的水稀释至刻度，摇匀。

4.5  盐酸标准滴定溶液：c（HCl）=0.2mol/L。量取18 mL 盐酸，注入1000 mL水中，摇匀。

4.6  酚酞指示液：10g/L。

- 仪器

机械振荡器或磁力搅拌器。

- 操作方法

6.1 样品预处理

6.1.1 颗粒状变性淀粉：准确称取2-5g试样，精确至0.001g，置于250 mL具塞三角瓶中，加入50.0 mL水中，3滴酚酞指示液，混合均匀。

6.1.2 预糊化变性淀粉：准确称取2g试样，精准至0.001g，置于250mL 具塞三角瓶中，先加入 5.0 mL无水乙醇分散，加入100.0 mL 水，3滴酚酞指示液，混合均匀。

6.2 氢氧化钠标准溶液（4.3）滴定试样溶液(6.1.1或6.1.2)至微红色，再加入25.0mL氢氧化钠标准溶液（4.4），在机械振荡器上剧烈震荡30min或磁力搅拌器搅拌60 min进行皂化。

6.3 皂化结束后，取下瓶塞，用洗瓶冲洗三角瓶的塞子及瓶壁。用盐酸标准滴定溶液滴定至粉红色消失，体积为V1。

6.4 以25.0mL氢氧化钠标准溶液（4.4）为空白，用盐酸标准滴定溶液滴定的体积为V0。

- 结果计算

乙酰基的质量分数w0，按公式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

V0—空白耗用的盐酸标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V1—样品耗用的盐酸标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

c—盐酸标准滴定溶液的准确浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M—乙酰基的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M(C2H3O)=43.03]；

m—试样质量，单位为克（g）；

- 允许差

同一样品两次滴定体积值之差应小于0.02 mL，最终结果保留二位小数。